# 8 - Modelos para Previsão de Desempenho

O modelo utilizado será voltado para a previsão do PSI ao longo do tempo, escolhido como parâmetro central controlador do processo decisório. Tendo em vista que o principal componente do Índice de Serventia é a irregularidade longitudinal, será utilizado como referência o seguinte modelo do HDM-III (Paterson, 1987):

IRIt=IRI0+7251+SNC−4,99NE4te0,0153t

onde:

NE4 = tráfego acumulado do eixo padrão 8,2 tf,  em milhões por faixa;

t   = idade do pavimento desde a  construção ou restauração, em anos.

A análise de dados da pesquisa LTPP confirma a validade do modelo:

IRI(t)=IRI0eαtt

como válido para descrever a forma da evolução da irregularidade, ao menos para as seções onde os dados abrangeram IRI > 1 m/km. O próprio modelo do HDM-III utiliza uma forma semelhante. Escrevendo esta equação em termos de tráfego acumulado (N), resulta (Figura 8.1):

IRI(N)=IRI0eαN

onde:

IRI(N)=IRI0eαtNNano

e,

α=αtNano

Como já indicado:

PSI=5exp(−QI71,5)

IRI=QI13

de modo que:

PSI0=5exp−1371,5IRI0eαN

e, isolando IRI0, obtém-se:

IRI0=−71,513lnPSI05

Transformando para PSI = f (N):

PSI=5exp−1371,5eαN−71,513lnPSI05

PSI(N)=5PSI05eαN

Figura 8.1 - Secção SHRP_ID = 1, STATE_CODE = 48 (DataPave 3.0)

Nesta fórmula, o parâmetro  representa a velocidade com que ocorre a perda de serventia devido ao acúmulo de repetições das cargas de tráfego do eixo de 80 kN. O parâmetro seria, ainda, o responsável pela inclusão no modelo das características estruturais do pavimento. O modelo do guia da AASHTO (1986) inclui os efeitos da capacidade estrutural do pavimento através do parâmetro SN e Mrsl, no caso dos pavimentos flexíveis, e a espessura da placa de concreto de cimento Portland e módulo de reação do subleito, para o caso dos pavimentos rígidos.

O modelo da AASHTO (1986), contudo, não é muito adequado para descrever a curva PSI  tempo, sendo possivelmente adequado para descrever o tráfego acumulado requerido para produzir uma queda global de serventia desde a condição de pavimento novo até aquela em que precisa ser restaurado (PSI = PSI0-PSIt). Sendo assim, pode-se cogitar de utilizar a equação acima como modelo de previsão de desempenho, deixando a definição do parâmetro  para o equações da AASHTO (1986). Quaisquer ajustes adicionais poderiam ser feitos através de um fator de calibração Fc da seguinte forma:

α=Fc×αA

onde A é o valor de  requerido pela fórmula geral do modelo quando aplicada ao modelo da AASHTO. Neste caso:

αA=−1W18lnlnPSI05ln2,55

onde W18 é o tráfego acumulado requerido pelo modelo da AASHTO para PSI = PSI0-PSIt, com PSIt = 2,5. O valor de W18 é dado, de acordo com o Guia da AASHTO e no caso de pavimentos asfálticos, pela fórmula:

W18=10−6SN+11,059,36PSI0−2,52,71βMR3000psi2,32β=0,40+1094SN+15,19

No caso de pavimentos que já receberam algum recapeamento em CBUQ, o modelo é utilizado de forma diferente. Nesta situação, o maior interesse é o de determinar a expectativa de vida de serviço da camada de recapeamento que foi aplicada. O desempenho da estrutura global será condicionado pela natureza e espessura da camada de recapeamento, na medida em que um pavimento já restaurado tende a ter sido consolidado de forma significativa pelo tráfego que passou antes da restauração. O modelo acima é utilizado fazendo com que o número estrutural a ser considerado na fórmula seja dado pela própria camada de recapeamento (SN = a1  HR / 2,54). Desta forma, dois conjuntos distintos de fatores de calibração devem ser determinados, o primeiro referindo-se a pavimentos que nunca foram restaurados e o segundo dizendo respeito aos recapeamentos asfálticos.

A aplicação do modelo de previsão de desempenho é feita, em primeiro lugar, calculando-se o PSI atual do pavimento, ou seja, no ano-base, pelas fórmulas:

PSI=12PSIIRI+PSR+PSIIDS2

PSIIDS=309,22−0,616×IDS61,844+IDS

PSIQI=5exp−QI71,5ou seja, ponderando-se três avaliações distintas: o registro visual subjetivo (PSR), o levantamento dos defeitos de superfície (PSIIDS) e a avaliação objetiva através da leitura da irregularidade longitudinal (PSIQI). Esta definição visa fazer com que o parâmetro básico que será o indicador da condição geral do pavimento seja reflexo, ao mesmo tempo, da percepção do avaliador quanto ao estado global do pavimento, da extensão e severidade dos defeitos existentes e do conforto ao rolamento.

Em seguida, o modelo de previsão de desempenho é aplicado a cada ano do período de análise na sua forma diferencial:

δPSI=α×δN×PSI×lnPSI5

obtida derivando a função correspondente. Nesta fórmula, PSI representa a condição atual, que será alterada para: PSI* = PSI + PSI após um ano. Isto significa que o tráfego responsável pela variação de PSI para PSI* é o tráfego atuante durante um ano, ou seja, que: N = Nano.

No caso de camadas de desgaste convencionais (Lama Asfáltica, Tratamentos Superficiais) ou especiais (como o mico-concreto asfáltico com polímero), o usuário deverá fornecer, em tela apropriada do Banco de Dados, os parâmetros que definem o modelo de previsão de desempenho a ser adotado, parâmetros estes que devem ter sido originados da observação do desempenho de trechos experimentais. Os modelos são sempre da forma:

PSI(N)=PSI0−αN

onde o parâmetro  foi determinado, para as camadas de desgaste convencionais, através dos modelos empíricos do HDM-III.

No caso de pavimentos que já receberam algum recapeamento em CBUQ, o modelo é utilizado de forma diferenciada. Nesta situação, o maior interesse é o de determinar a expectativa de vida de serviço da camada de recapeamento que foi aplicada. O desempenho da estrutura global será condicionado pela natureza e espessura da camada de recapeamento, na medida em que um pavimento já restaurado tende a ter sido consolidado de forma significativa pelo tráfego que passou antes da restauração. O modelo é utilizado fazendo com que o número estrutural a ser considerado na fórmula seja definido pela espessura da própria camada de recapeamento que foi aplicada, ou seja:

SN=0.44HR2.54

A obtenção do módulo de elasticidade equivalente da estrutura de pavimento subjacente à camada de recapeamento é feita aplicando a fórmula:

δ=δ1−0,027lnE1E2−0,0215ln2E1E2δ=21−υ22paE2−pHR2E22−11+aHR232+pHR2E11+F−F1+aHR232F=1−9,2784×10−2E1E2−10,5347

a qual requer um processo iterativo para o cálculo de E2 a partir de . O processo é iniciado aplicando a fórmula aproximada:

δ=21−υ22pa2E2a+HR+pHR2E11+a2a+HR2

onde:

E2 é o módulo equivalente da estrutura do pavimento subjacente

p é a pressão aplicada durante o ensaio deflectométrico

a é o raio da placa de aplicação da carga

 é a deflexão de campo do pavimento existente

HR é a espessura da camada asfáltica de recapeamento em CBUQ

2 é o coeficiente de Poisson médio do pavimento subjacente = 0,33

E1 é o módulo de elasticidade da camada de recapeamento, dado por:

E1=0,8E30Cexp−0,0691T−30

onde E30C é o módulo de elasticidade do CBUQ à temperatura de 300C. Esta fórmula é aplicada para se obter o valor de E1 à temperatura T = 250C, adotada aqui como temperatura média de referência para o cálculo de E2 a partir da deflexão. Para misturas de CBUQ convencionais, adota-se E30C = 25.000 kgf/cm2.

Quando o sistema aplica uma camada asfáltica de recapeamento ao pavimento existente, a utilização do modelo para previsão do desempenho do pavimento restaurado requer a determinação do módulo de elasticidade efetivo equivalente (E) do pavimento subjacente à camada de recapeamento. Neste caso, como se dispõe da deflexão do pavimento existente DC (antes do recapeamento), aplica-se a fórmula da teoria da elasticidade:

E=21−υ2paDC

onde é utilizado o valor  = 0,33 para o coeficiente de Poisson médio do pavimento.

No caso de pavimentos rígidos, o modelo para dimensionamento da AASHTO é dado por:

log10W18=ZRS0+7,35log10D+1−0,06+log10ΔPSI4,5−1,51+1,624×107D+18,46+4,22−0,32PSIt×log10MM=SC'CdD0,75−1,132215,63JD0,75−18,42ECk0,25

onde:

W18 = número acumulado de repetições do eixo padrão de 80 kN;

D = espessura da placa de CCP em polegadas;

PSI = queda da serventia no período de projeto;

k = coeficiente de recalque (pci);

Ec = módulo de elasticidade do concreto (psi);

ZR = parâmetro associado nível de confiabilidade de projeto NC;

SO = desvio padrão global;

Cd = coeficiente de drenagem;

Sc’ = resistência á tração na flexão no concreto (psi);

PSI = Pi - Pt

Pi = índice de serventia inicial;

Pt= indice de serventia terminal;

J = coeficiente de transferência de carga.

Da mesma forma que no caso dos pavimentos asfálticos, o modelo acima é utilizado aqui no contexto de prever o número esperado de repetições de carga suportado pelo pavimento para uma perda de serventia fixada (no caso, de PSI0 até PSIt = Pt = 2,5), de modo que o modelo é aplicado para um nível de confiabilidade NC = 50 %, de modo que ZR = 0.

# 9 – Fluxogramas do SGP

Os recursos de análise de que o SGP dispõe são os seguintes:

- Determinar as necessidades atuais de manutenção, definidas como sendo as intervenções que, se aplicadas hoje, garantiriam um desempenho adequado para toda a rede dentro de um período de análise especificado, sem a necessidade de intervenções importantes ao longo desse período;

- Prever a evolução da condição da rede no caso de não haver intervenções;

- Gerar a "Estratégia-Base" (definida como aquela onde as árvores de decisão em (1) são aplicadas a cada ano e todas as medidas de conservação e restauração ali detectadas são efetivamente implementadas, sem qualquer consideração acerca de restrições orçamentárias;

- Gerar estratégias sob restrições orçamentárias (alteração da Estratégia-Base impondo o atendimento a um limite máximo de investimentos a cada ano ao longo do Período de Análise);

- Analisar as conseqüências (econômicas e funcionais) dos cenários gerados em (2), (3) e (4) para auxílio à tomada de decisões.

Cada um desses recursos é descrito a seguir.

## 9.1 - Determinação das Necessidades Atuais de Manutenção

As árvores de decisão correspondentes foram apresentadas no Capítulo 7. O objetivo central daquela formulação é o de obter, a partir das avaliações em nível de rede, uma aproximação o mais perfeita possível das decisões que seriam tomadas em nível de projeto. Para tanto, um pós-processamento dos resultados daquelas árvores é feito a partir do cruzamento com outras informações que podem ser relevantes e que constarão do Banco de Dados, tais como: condições de drenagem, geometria da via e observações qualitativas referentes a problemas construtivos experimentados no passado.

## 9.2 - Evolução da Condição da Rede sem Intervenções

Destina-se a mostrar as conseqüências, em termos de deterioração dos pavimentos e em termos de crescimento dos custos de manutenção, de uma alocação de recursos extremamente baixa (Figura 9.1).

## 9.3 - Estratégia-Base

Trata-se de um Plano Plurianual de Investimentos onde todas as necessidades de manutenção, conforme detectadas pelas árvores de decisão em (1), são imediatamente atendidas a cada ano do Período de Análise, sem a consideração de restrições orçamentárias e operacionais (Figura 9.2). Destina-se a fornecer um limite superior para os investimentos, além se servir de base para a geracão de estratégias sob restrição orçamentária.

## 9.4 - Estratégias sob Restrição Orçamentária

O fluxograma em (3) é modificado de modo a que a restrição orçamentária imposta a cada ano seja atendida. Isto é feito através de um Índice de Prioridade (IP), aplicado a todos os subtrechos que necessitem ser restaurados em um dado ano (Figura 9.3). Inicialmente, exclui-se do orçamento disponível a verba requerida, a cada ano, para as intervenções de conservação. Serão executadas apenas as restaurações de maior IP que se enquadrarem no orçamento restante disponível. Os demais segmentos, que requerem restauração naquele ano mas que ficaram de fora da priorização, receberão Conserva Leve (reparos em áreas localizadas) naquele ano e nos seguintes, até que venham a ser restaurados. Se o acréscimo de verba requerido para a execução dessas conservas CL ultrapassar a diferença entre a restrição orçamentária ajustada e o somatório da verba requerida para as restaurações já priorizadas, um ajuste iterativo deverá ser feito, excluindo-se progressivamente as restauração já programadas do final da lista de IP.

O Custo no Ciclo de Vida é definido por:

CCV(PA)=CI+i=1PACCi1+infi1+ri+j=1NRCRj1+infTj1+rTj−VR1+rPAVR=VSRPPCR1+infPAVSR=PPNR−PA−VS−j=1NR−1PPj

onde:

PA = período de análise (anos);

inf = taxa anual da inflação esperada para os custos dos materiais e serviços de pavimentação;

CCi = custo de conservação no ano i;

CRj = custo de restauração no ano Tj;

NR = número total de intervenções de restauração durante o período de análise;

r = taxa de oportunidade do capital (% ao ano);

VR = valor residual do pavimento ao final do período de análise;

VSR = vida de serviço remanescente do pavimento ao final do período de análise (anos);

PPj = período de projeto para a restauração feita no ano Tj;

VS = vida de serviço do pavimento original, de custo CI.