MODELOS PARA PREVISÃO DE DESEMPENHO DE PAVIMENTOS

INTRODUÇÃO

A estimativa confiável da vida restante dos pavimentos e a tomada de decisão acerca das soluções técnicas mais apropriadas no contexto de um projeto requerem a disponibilidade de modelos consistentes para a previsão do desempenho futuro dos pavimentos, a partir de sua condição atual e dos fatores intervenientes, especialmente no que diz respeito ao tráfego atuante.

Neste trabalho, são reunidas as bases de dados de diversas concessionárias de rodovias, a fim de se buscar, por meio da análise conjunta dos dados, detectar de forma quantitativa a influência dos parâmetros relevantes para o desempenho dos pavimentos. Os dados utilizados são das Concessionárias: AutoBan, Rodovias das Colinas, Consórcio UniVias (ConVias, MetroVias e SulVias), Coviplan, Ecosul, Caminhos do Paraná e ViaOeste. Modelos específicos para cada concessionária foram desenvolvidos, mas a reunião das diferentes bases de dados permitiu enriquecer as análises estatísticas. É o caso, por exemplo, das aplicações de micro-concreto asfáltico, onde as espessuras variaram desde 4 a 7 mm na UniVias até 17 mm na AutoBan, passando por valores intermediários, como 12 mm na Rodovias das Colinas.

Foram consideradas as seguintes situações estruturais:

- Pavimentos que ainda não foram restaurados (estrutura original)

- Recapeamentos em concreto asfáltico (CBUQ)

- Micro-concreto asfáltico

Foram desenvolvidos diversos modelos para cada base de dados específica, relativa a uma determinada concessionária, usando como referência modelos gerais cuja validade tem sido verificada em muitas situações. Neste trabalho são abordados os modelos do programa HDM (Highway Design and Maintenance Standards Model) do Banco Mundial, além de alguns modelos dele derivados.

PROCEDIMENTO DA PESQUISA

Foram calibrados modelos do HDM que são apresentados na Ref.[1], envolvendo a previsão de afundamentos em trilha de roda, trincamento e irregularidade longitudinal.

No caso dos afundamentos em trilha de roda, o modelo é descrito por:

RDM=FCAGER0,166SNC−0,502COMP−2,30NE4ERMERM=0,0902+0,0384D0−0,009RH+0,00158MMP×TR						      (1)

onde:

RDM = afundamento em trilha de roda (média das trilhas de roda externa e interna), em mm;

COMP = índice de compacidade do pavimento, em relação a um padrão, para lidar com eventuais deficiências construtivas (0 < COMP ≤ 1);

AGER = idade do pavimento, desde a construção ou último recapeamento, em anos;

NE4 = número equivalente acumulado de passagens do eixo padrão de rodas duplas de 80 kN (usando fatores de carga com expoente 4);

D0 = deflexão do pavimento (mm), medida com a viga Benkelman, em prova-de-carga com o eixo de 80 kN;

RH = estado quanto à restauração (1 para pavimentos recapeados, e 0 para estrutura original);

MMP = precipitação pluviométrica média mensal (m/mês);

TR = percentagem de área trincada, envolvendo trincas de severidade maior ou igual à da Classe 2 da AASHTO.

O número estrutural corrigido para a capacidade de suporte do subleito (SNC) é dado por:

SNC=SN+3,51log10CBR−0,85log102CBR−1,43						      (2)

onde:

SN = número estrutural do pavimento (Guia da AASHTO) = a1h1 + a2h2m2 + a3h3m3;

ai = coeficiente de equivalência estrutural da camada i;

hi = espessura da camada i, em polegadas;

mi = coeficiente de drenagem da camada i;

CBR = Índice de Suporte Califórnia do solo de subleito.

Neste modelo, o fator Fc tem valor default igual a 1,0 e corresponde ao fator de calibração experimental do modelo. Este fator será aqui determinado para as bases de dados das rodovias analisadas.

No caso de pavimentos flexíveis, o modelo para previsão do trincamento do revestimento asfáltico é:

TYcr2=4,21exp0,139SNC−17,1YE4SNC2								      (3)

onde:

TYcr2 = idade do revestimento, em anos, quando do aparecimento na superfície das primeiras trincas severas (Classe 2 da AASHTO);

YE4    = tráfego anual (em 106 repetições do eixo de 80 kN).

No caso de pavimentos semi-rígidos:

TYcr2=1,11exp0,035HS+0,371lnCMOD−0,418lnD0−2,87YE4D0					     (4)

onde:

HS = espessura do revestimento asfáltico (mm);

CMOD = módulo de resiliência da base cimentada (GPa).

No caso de pavimentos recapeados por uma camada de concreto asfáltico:

TYcr2=2,54exp0,0157HR−0,0141PCR4								      (5)

onde:

HR = espessura da camada de recapeamento (mm);

PCR4 = percentagem da área do pavimento existente com trincas de severidade muito alta (Classe 4 da AASHTO).

Esta última fórmula apresenta sérias deficiências para ser aplicada na prática, por não incluir dois parâmetros que são centrais no processo: o tráfego atuante e as deflexões do pavimento. Em vista disto, o modelo que é efetivamente utilizado no HDM é descrito na fórmula:

TYcr2=10,8exp−1,21D0−1,02YE4D0								      (6)

o qual apresentou confiabilidade maior que o modelo da equação (5) no estudo experimental que gerou os modelos do HDM. Persiste, contudo, o problema de ser o trincamento de uma camada asfáltica de recapeamento dependente de todas as quatro variáveis envolvidas nas equações (5) e (6), e não apenas de duas delas. Em vista disto, foram realizadas comparações entre as previsões destes dois modelos e os resultados gerados por modelos de previsão de desempenho do tipo mecanístico-empírico. Esta comparação mostrou que grande parte das deficiências destes modelos poderia ser superada, em termos de sensitividade aos parâmetros que importam no processo, se for utilizado o seguinte modelo alternativo:

TYcr2=FC×1,0×TYcr2eq.(5)+1,3×TYcr2eq.(6)1+1,3								      (7)

ou seja, a partir de uma média ponderada entre ambos, com peso 30% maior para o modelo que apresentou maior poder explicativo no estudo do Banco Mundial que gerou estes modelos. Esta forma (equação 7) foi aqui adotada para a calibração que é descrita a seguir.

A determinação do ano em que provavelmente teve início a manifestação do trincamento severo na superfície do pavimento foi feita admitindo a validade das taxas de progressão de percentagem de área trincada do HDM (como dTR/dt = 5,0% ao ano para TR < 30% e dTR/dt = 7,6% ao ano, no caso de recapeamentos em CBUQ). A análise conjunta de todas as seções com trincamento mensurável permitiu a determinação de um fator de calibração médio para cada trecho de rodovia. Este fator médio foi em seguida testado quanto à sua validade no caso dos pavimentos ainda não trincados pertencentes à rodovia correspondente. Caso a previsão do tempo requerido para o surgimento na superfície das primeiras trincas severas levasse a um valor maior que a idade do pavimento, aquele fator de calibração era então considerado válido também para a seção em análise. Caso contrário (pavimento sem trincas e modelo indicando que deveria estar trincado), a seção era analisada em separado junto com as demais na mesma condição, computando-se o percentual de seções da rodovia para as quais aquele fator de calibração médio não era válido. Este percentual se revelou insignificante em todas as rodovias analisadas.

A evolução futura da irregularidade longitudinal é prevista por um modelo cuja forma funcional foi obtida a partir da derivada da seguinte função de regressão:

IRIt=IRI0+725FC1+SNC−4,99Nte0,0153t							      (8)

onde:

FC = fator de calibração do modelo;

IRI(t) = International Roughness Index no ano t (m/km);

t   = idade do pavimento desde a  construção ou restauração, em anos;

N(t) = tráfego acumulado do eixo padrão 80 kN,  em milhões de repetições;

IRI0 = irregularidade longitudinal inicial do pavimento após a construção ou recapeamento (m/km).

Neste caso, o modelo do HDM foi aplicado inicialmente a apenas uma idade do pavimento (a mais recente) e foi estimada, pelo modelo, qual deveria ter sido a irregularidade inicial (QI0 = 13  IRI0), imediatamente após a restauração ou construção, admitindo Fc = 1, que é o valor default do HDM. Os valores obtidos (QI0 médio de 15 cont/km no caso de estruturas originais, de 19 cont/km no caso de recapeamentos em CBUQ e de 22 cont/km no caso de micro-concreto asfáltico) parecem razoáveis o suficiente para que se possa considerar o modelo do HDM como sendo, em princípio, válido.

Esta abordagem, contudo, não permite que seja feita uma calibração direta do modelo, por requerer extensas bases de dados contendo a irregularidade inicial do pavimento naquelas três situações, para efeito de comparação com os valores de QI0 estimados pelo modelo. Em vista de não estarem disponíveis valores de QI0, os dados de campo foram organizados de forma a que se traçasse o histórico de evolução da irregularidade em períodos de tempo nos quais o pavimento não tivesse sido objeto de intervenções significativas. A Figura 1 ilustra um exemplo mostrando esta evolução.

Este histórico foi em seguida associado por regressão linear ao modelo do HDM, obtendo-se o intercepto (irregularidade inicial, IRI0) e a declividade da função IRI = f(t), de onde foi calculado o fator de calibração Fc correspondente a cada seção. Foi adotado o seguinte arranjo para as variáveis no desenvolvimento destas regressões:

y=IRIte0,0153t=IRI0+FC7251+SNC−4,99Nt=a+bx						      (9)

com a variável independente x definida de modo que Fc = b, ou seja, com a = IRI0.

Todo o processo de desenvolvimento dos modelos foi automatizado dentro de um módulo especial, inserido no Sistema de Gerência de Pavimentos, e que é mostrado na Figura 2. Este módulo executa tanto a função de calibrar modelos propostos pelo usuário quanto a de gerar diversas possibilidades de modelos para análise de sua relevância estatística. Naquela figura, cada ponto experimental corresponde a uma faixa de tráfego dentro de um segmento homogêneo, com extensão da ordem de 1 km.

PREVISÃO DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL

A síntese dos dados experimentais utilizados e dos resultados obtidos aparece nas Tabelas 1 a 3.

Figura 1 – Histórico de evolução da irregularidade em um segmento

Figura 2 – Módulo de calibração de modelos do SGP em uma rede específica

Tabela 1 – Pavimentos que nunca foram restaurados (Fc da equação 8)

|  | Nano | D0 | TR | HR | Np | r2 | Se | Se/Sy | IRI0 | SNC | Fc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (106) | (0,01 mm) | (%) | (cm) | (pontos) |  |  |  | (m/km) |  |  |
| Média = | 1.096 | 48.2 | 4.9 | 0 | 3.4 | 0.415 | 0.231 | 0.885 | 1.412 | 4.75 | 0.4184 |
| Desvio = | 0.548 | 32.5 | 7.8 | 0 | 1.3 | 0.337 | 0.213 | 0.328 | 0.883 | 1.13 | 0.5870 |
| CV (%) = | 50.024 | 67.6 | 159.4 |  | 39.8 | 81.040 | 92.322 | 37.074 | 62.500 | 23.69 | 140.2836 |
| Mín. = | 0.082 | 13.3 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.000 | 0.005 | 0.019 | 0.000 | 2.92 | 0.0016 |
| Máx. = | 1.715 | 116.8 | 57.7 | 0 | 6.0 | 1.000 | 1.454 | 1.414 | 5.229 | 7.78 | 3.7078 |

Tabela 2 – Recapeamento em CBUQ (Fc da equação 8)

|  | Nano | D0 | TR | HR | Np | r2 | Se | Se/Sy | IRI0 | SNC | Fc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (106) | (0,01 mm) | (%) | (cm) | (pontos) |  |  |  | (m/km) |  |  |
| Média = | 0.478 | 45.9 | 7.4 | 6.2 | 3.3 | 0.368 | 0.164 | 0.949 | 1.662 | 5.76 | 1.843 |
| Desvio = | 0.487 | 26.0 | 9.5 | 3.9 | 1.2 | 0.327 | 0.180 | 0.334 | 0.842 | 2.05 | 3.153 |
| CV (%) = | 101.814 | 56.7 | 128.8 | 62.0 | 35.9 | 88.900 | 109.729 | 35.142 | 50.690 | 35.50 | 171.032 |
| Mín. = | 0.030 | 7.9 | -0.3 | 3.0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 2.53 | 0.000 |
| Máx. = | 2.254 | 151.3 | 63.7 | 17.0 | 6.0 | 1.000 | 2.302 | 1.414 | 6.597 | 11.66 | 19.669 |

Tabela 3 – Micro-concreto Asfáltico e TSD (Fc da equação 8)

|  | Nano | D0 | TR | HR | Np | r2 | Se | Se/Sy | IRI0 | SNC | Fc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (106) | (0,01 mm) | (%) | (cm) | (pontos) |  |  |  | (m/km) |  |  |
| Média = | 0.718 | 34.3 | 3.7 | 1.2 | 3.2 | 0.356 | 0.257 | 0.962 | 1.832 | 5.15 | 2.514 |
| Desvio = | 0.633 | 19.5 | 6.1 | 0.4 | 1.2 | 0.317 | 0.241 | 0.302 | 0.737 | 1.28 | 3.925 |
| CV (%) = | 88.043 | 57.0 | 166.5 | 31.6 | 38.3 | 88.842 | 93.603 | 31.373 | 40.235 | 24.87 | 156.096 |
| Mín. = | 0.012 | 7.7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 3.05 | 0.002 |
| Máx. = | 1.912 | 121.0 | 34.2 | 2.5 | 6.0 | 1.000 | 1.850 | 1.414 | 4.938 | 9.87 | 19.909 |

Nas Tabelas 1 a 3:

r2 = coeficiente de determinação

Se = erro-padrão da estimativa

Np = número de pontos por regressão

TR = percentagem de área trincada das seções

HR = espessura do último recapeamento aplicado

Se/Sy = relação entre Se e o desvio-padrão da variável dependente (Sy)

Como é indicado nas Tabelas 4 a 8, estavam disponíveis dados de IRI abrangendo faixas de idade bastante amplas para um total de 3.578 seções, cujo histórico pôde ser utilizado por envolver seções onde não houve intervenções significativas de manutenção no período. As tabelas mostram também o resultado do ajuste aos dados experimentais do modelo: IRI(N) = IRI0 exp(α N), onde N é o tráfego acumulado desde a construção ou última restauração, em milhões de repetições do eixo-padrão de 8,2 tf (AASHTO).

Tabela 4 – Pavimentos que nunca foram restaurados

|  | IRI0 | α | r2 | Se | Se/Sy | IRImédio | Idade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m/km) |  |  |  |  | (m/km) |  |
| Média = | 1.585 | 0.041 | 0.537 | 0.180 | 3.285 | 2.146 | 22.6 |
| Desvio = | 0.953 | 0.079 | 0.352 | 0.189 | 33.549 | 0.740 | 3.8 |
| CV (%) = | 60.119 | 190.303 | 65.465 | 105.008 | 1021.25 | 34.496 | 16.9 |
| Mín. = | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 1.089 | 3.0 |
| Máx. = | 7.811 | 0.421 | 1.000 | 1.454 | 449.595 | 5.213 | 29.0 |

Tabela 5 – Recapeamento em CBUQ

|  | IRI0 | α | r2 | Se | Se/Sy | IRImédio | Idade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m/km) |  |  |  |  | (m/km) |  |
| Média = | 1.719 | 0.0818 | 0.456 | 0.140 | 1.964 | 1.999 | 10.6 |
| Desvio = | 0.912 | 0.1924 | 0.351 | 0.159 | 23.364 | 0.829 | 5.3 |
| CV (%) = | 53.027 | 235.282 | 76.950 | 113.78 | 1189.76 | 41.49 | 49.8 |
| Mín. = | 0.007 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.569 | 1.4 |
| Máx. = | 9.993 | 4.5817 | 1.000 | 2.302 | 756.517 | 5.817 | 22.5 |

Tabela 6 – Micro-concreto Asfáltico e TSD

|  | IRI0 | α | r2 | Se | Se/Sy | IRImédio | Idade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m/km) |  |  |  |  | (m/km) |  |
| Média = | 1.893 | 0.0980 | 0.448 | 0.195 | 1.180 | 2.006 | 4.5 |
| Desvio = | 0.893 | 0.3455 | 0.328 | 0.212 | 9.198 | 0.702 | 2.4 |
| CV (%) = | 47.187 | 352.638 | 73.23 | 108.34 | 779.64 | 34.98 | 54.0 |
| Mín. = | 0.001 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.404 | 1.3 |
| Máx. = | 10.387 | 6.5126 | 1.000 | 1.850 | 316.677 | 4.379 | 12.5 |

Tabela 7 – Micro-concreto Asfáltico ou TSD sem Fibras

|  | IRI0 | α | r2 | Se | Se/Sy | IRImédio | Idade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m/km) |  |  |  |  | (m/km) |  |
| Média = | 2.017 | 0.1188 | 0.443 | 0.221 | 1.234 | 2.152 | 4.8 |
| Desvio = | 0.936 | 0.3812 | 0.330 | 0.226 | 10.239 | 0.685 | 2.5 |
| CV (%) = | 46.403 | 320.82 | 74.53 | 102.27 | 829.70 | 31.85 | 52.0 |
| Mín. = | 0.001 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.828 | 1.3 |
| Máx. = | 10.387 | 6.5126 | 1.000 | 1.850 | 316.677 | 4.379 | 12.5 |

Tabela 8 – Micro-concreto Asfáltico com Fibras

|  | IRI0 | α | r2 | Se | Se/Sy | IRImédio | Idade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m/km) |  |  |  |  | (m/km) |  |
| Média = | 1.363 | 0.0136 | 0.473 | 0.089 | 0.945 | 1.397 | 2.9 |
| Desvio = | 0.370 | 0.0466 | 0.318 | 0.065 | 0.367 | 0.362 | 0.8 |
| CV (%) = | 27.147 | 343.94 | 67.287 | 73.709 | 38.856 | 25.906 | 28.1 |
| Mín. = | 0.378 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.404 | 2.3 |
| Máx. = | 2.406 | 0.3901 | 1.000 | 0.441 | 1.414 | 2.406 | 6.1 |

A Figura 3, referente aos pavimentos que nunca foram restaurados, mostra existir um certo poder explicativo de SNC com relação a α. Para SNC > 6,5 os dados mostram que α tende a valores muito baixos.

A dispersão em torno do valor médio de Fc é bem inferior a aquela em torno do valor médio de α, mas isto não indica que o modelo do HDM tem significado em termos de levar em conta o efeito do parâmetro estrutural SNC, pois há muito menos valores de Fc > 0 que puderam ser calculados a partir dos dados de campo que valores de α ≥ 0. De fato, considerando todos os valores de α, inclusive os nulos, tem-se um quadro mais realista do desempenho experimental.

Figura 3 – Pavimentos não restaurados

O grande número de pontos disponíveis torna possível traçar a função densidade de probabilidade de α, cujo resultado é mostrado nas Figuras 4 a 6, onde pode ser obtido o fator (n) a ser aplicado ao desvio-padrão () para a obtenção do fator de calibração associado a um determinado nível de confiabilidade (NC), de acordo com: α = αmediana + n . A mediana de α foi utilizada no lugar do valor médio em vista de não se tratar de uma distribuição gaussiana. No caso de recapeamentos em CBUQ, pode ser utilizada a estimativa de α dada pela Figura 3, em função de SNC, no lugar da mediana.

Figura 4 – Função densidade de probabilidade para α em recapeamentos em CBUQ (mediada = 0.01143)

Figura 5 – Função densidade de probabilidade para α em Micro ou TSD (mediana de α = 0.0011)

Figura 6 – Função densidade de probabilidade para α em pavimentos não restaurados (mediana de α = 0.005)

A variação dos fatores dentre as diferentes redes não mostra algum padrão onde o efeito regional ou climático possa ser destacado como variável explicativa. Este fato implica em que, na prática, a síntese estatística geral, expressa pelo valor médio, desvio-padrão e função densidade de probabilidade da Figura 3, pode ser aplicada diretamente.

O valor default do fator de calibração do modelo HDM é Fc = 1,0 na equação (8), a qual se refere tanto a pavimentos que nunca foram restaurados quanto a pavimentos que já foram recapeados por CBUQ. Os valores aqui obtidos mostram que fatores menores que 1,0 são requeridos no primeiro caso (Fc médio = 0,4184) e valores maiores que 1,0 são necessários no segundo caso (Fc médio = 1,843). É um equívoco, portanto, o uso no HDM de um único modelo para a previsão da irregularidade tanto de pavimentos novos quanto de pavimentos restaurados.

O fato de os valores de Fc serem bem maiores nos pavimentos recapeados que nos pavimentos ainda não restaurados indica uma tendência para maiores velocidades de aumento da irregularidade nos pavimentos restaurados, o que deve ser conseqüência de se estar recapeando os pavimentos apenas quando um grau considerável de deterioração estrutural tenha ocorrido. Por outro lado, em um contexto de pavimentação por etapas, se o recapeamento for executado antes que esta deterioração tenha ocorrido, pode-se continuar a utilizar o valor de Fc correspondente ao de pavimento novo. Já no caso da aplicação de camadas delgadas de desgaste, observa-se uma tendência para velocidades de crescimento da irregularidade maiores (Fc médio = 2,514) que no caso do recapeamento em CBUQ, o que é um reflexo de seu menor poder de reforço estrutural.

Estes mesmos efeitos podem ser observados com relação ao parâmetro α, cujos valores médios são:

- Pavimentos novos:			α = 0,0410

- Recapeamentos em CBUQ:		α = 0,0818

- Camadas delgadas de desgaste:	α = 0,0980

sendo que o último valor pode ser desdobrado em α = 0,1188 no caso de sistemas sem adição de fibras sintéticas e α = 0,0136 no caso de micro-concreto asfáltico com fibras, o que revela a importância das fibras para o desempenho do pavimento.

RECAPEAMENTOS EM CBUQ

As condições gerais dos dados experimentais são mostradas na Tabela 2, em termos dos seguintes parâmetros:

HR = espessura do último recapeamento aplicado;

h1 = espessura total do revestimento asfáltico;

Idade = número de anos decorrido desde a última restauração;

N = tráfego acumulado desde a última restauração (em repetições equivalentes do eixo de 8,2 tf, usando os fatores de carga da AASHTO);

Condição atual do pavimento: expressa pelos parâmetros QI, TR (percentagem de área trincada), IGG (Índice de Gravidade Global de DNER PRO-08/78) e RDM (afundamento médio nas trilhas de roda);

Nano = tráfego anual atuante (com os fatores da AASHTO);

D0 = deflexão do pavimento (10-2 mm) à temperatura de referência do revestimento asfaltico de 21,10C (700F), sob a carga de 4100 kgf no FWD;

ESL = módulo de elasticidade do solo de subleito;

Cv = coeficiente de variação (desvio-padrão / média).

Os parâmetros SN e ESL foram calculados a partir das bacias de deflexões medidas com o FWD.

Tabela 2 – Condições gerais dos dados para o caso de recapeamento em CBUQ (3969 seções)

|  | HR (cm) | h1 (cm) | Idade (anos) | N (106) | PSI | QI cont/km | TR (%) | IGG | RDM (mm) | Nano (105) | D0 | SN | ESL (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média = | 4.8 | 17.0 | 7.4 | 3.442 | 3.59 | 24.2 | 6.7 | 30.8 | 3.0 | 5.955 | 33.1 | 4.94 | 536 |
| Desvio = | 3.1 | 6.8 | 6.1 | 4.692 | 0.64 | 11.6 | 12.3 | 36.6 | 2.7 | 7.038 | 20.2 | 2.26 | 485 |
| Cv (%) = | 65.3 | 39.7 | 81.5 | 136.340 | 17.85 | 48.0 | 184.2 | 118.6 | 90.1 | 118.197 | 61.1 | 45.73 | 90.5 |
| Mín. = | 1.5 | 5.0 | 0.3 | 0.000 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.073 | 2.3 | 1.35 | 62 |
| Máx. = | 17.0 | 46.0 | 22.5 | 24.590 | 4.52 | 87.0 | 68.5 | 239.0 | 12.8 | 39.709 | 133.0 | 10.00 | 5885 |

A síntese dos fatores de calibração obtidos aparece na Tabela 3, em termos dos seguintes parâmetros:

Fc_HDM_TYcr2 = fator para o modelo que prevê o ano em que as primeiras trincas severas surgem na superfície do pavimento;

Fc_HDM_atr = fator para o modelo de previsão de afundamentos em trilha de roda;

QI0_HDM = irregularidade inicial (cont/km), projetada para o passado de modo que o modelo do HDM seja capaz de prever a irregularidade atual.

Tabela 3 – Síntese da calibração para o caso de recapeamento em CBUQ

|  | Fc_HDM_TYcr2 | Fc_HDM_atr | QI0_HDM (cont/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Média = | 1.168 | 1.775 | 20.0 |
| Desvio-padrão  = | 0.597 | 1.292 | 9.0 |
| Cv (%) = | 51.1 | 72.8 | 44.9 |
| Mínimo = | 0.002 | 0.040 | 6.0 |
| Máximo = | 4.241 | 8.678 | 39.9 |
| No de pontos = | 3096 | 3047 | 3616 |

No caso dos fatores de calibração, não houve variação significativa com qualquer parâmetro, indicando que a formulação dos modelos está adequada. No caso de Fc_TYcr2, o valor médio é quase idêntico ao da mediana e o valor de CV é baixo, indicando aplicabilidade direta da distribuição normal.

Para os afundamentos em trilha de roda, a mediana de Fc foi igual a 1,483, diferente, portanto, do valor médio (1,775), sugerindo uma distribuição não normal. A Figura 5 mostra a sua função densidade de probabilidade, na qual é apresentado o valor de n em Fcproj = Fcmediana + n  para a obtenção do fator de calibração de projeto em função do nível de confiabilidade requerido (Nc). O valor de n desta distribuição se aproxima da gaussiana para valores de Nc em torno de 90%. Com o uso da mediana (1,483), deve-se utilizar o novo desvio σ = 1,079 para manter o mesmo coeficiente de variação.

Figura 5 – Função densidade de probabilidade para Fc de afundamentos em trilha de roda

MICRO-CONCRETO ASFÁLTICO E TSD

As condições gerais dos dados experimentais são mostradas na Tabela 4, enquanto que a síntese dos fatores de calibração aparece na Tabela 5.

Tabela 4 – Condições gerais dos dados para o caso de micro-concreto asfáltico e TSD (3117 seções)

|  | HR (cm) | h1 (cm) | Idade (anos) | N (106) | PSI | QI cont/km | TR (%) | IGG | ATR (mm) | Nano (105) | D0 | SN | ESL (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média = | 1.1 | 16.1 | 2.9 | 2.187 | 3.71 | 25.3 | 3.4 | 18.8 | 2.7 | 7.979 | 27.4 | 4.28 | 670 |
| Desvio = | 0.4 | 6.4 | 1.8 | 2.665 | 0.51 | 10.3 | 7.3 | 22.5 | 2.5 | 6.946 | 15.9 | 1.74 | 408 |
| Cv (%) = | 35.9 | 39.4 | 63.8 | 121.871 | 13.67 | 40.7 | 217.5 | 119.8 | 92.8 | 87.045 | 58.1 | 40.69 | 60.9 |
| Mín. = | 0.3 | 5.6 | 0.3 | 0.040 | 2.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.330 | 4.9 | 1.58 | 121 |
| Máx. = | 2.5 | 34.7 | 9.5 | 15.750 | 4.52 | 73.4 | 69.0 | 240.0 | 18.9 | 32.264 | 105.2 | 10.00 | 2611 |

Tabela 5 – Síntese da calibração para o caso de micro-concreto asfáltico e TSD

|  | Fc_HDM_TYcr2 | Fc_HDM_atr | QI0_HDM (cont/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Média = | 0.873 | 2.008 | 22.1 |
| Desvio-padrão  = | 0.338 | 1.372 | 8.2 |
| Cv (%) = | 38.65 | 68.34 | 37.0 |
| Mínimo = | 0.003 | 0.052 | 6.0 |
| Máximo = | 2.887 | 10.590 | 39.9 |
| No de pontos = | 2779 | 2163 | 3028 |

No caso do fator de calibração do modelo para previsão do início do trincamento, o coeficiente de variação obtido (Cv = 38,65 %) é baixo o suficiente para que as previsões de desempenho possam vir a serem feitas apenas com base no valor médio (Fc = 0,873) e no desvio-padrão ( = 0,338). De fato, um valor de Cv da ordem de 30% corresponde à ordem de grandeza da variabilidade esperada para os parâmetros estruturais que caracterizam um segmento de rodovia nominalmente homogêneo. Isto significa que o efeito da espessura da camada delgada de desgaste é adequadamente descrito pela variante dos modelos do HDM aqui proposta.

Para os afundamentos em trilha de roda, a mediana de Fc foi igual a 1,702, diferente, portanto, do valor médio (2,008), sugerindo uma distribuição não normal. A Figura 6 mostra a sua função densidade de probabilidade, na qual é apresentado o valor de n em Fcproj = Fcmédio + n  para a obtenção do fator de calibração de projeto em função do nível de confiabilidade requerido (Nc). O valor de n desta distribuição se aproxima da gaussiana para valores de Nc em torno de 90%.

Figura 6 – Função densidade de probabilidade para Fc de afundamentos em trilha de roda

A pesquisa direta de relações funcionais, como ilustrada na Figura 2, levou ao seguinte modelo geral como o mais significativo para descrever o desempenho de campo:

Parâmetro = a0 + a1Idade + a2D0ln(Nano) + a3HR							    (11)

cujos resultados são mostrados na Tabela 6, correspondentes a 3117 dados experimentais. Em todos os casos existe consistência nos modelos quanto aos efeitos dos parâmetros explicativos, mas apenas o modelo para a previsão do PSI é significativo o bastante para ser utilizado em aplicações práticas.

Tabela 6 – Parâmetros da equação (11) para camadas delgadas de desgaste

| Parâmetro | a0 | a1 | a2 | a3 | r2 | SE | SE/SY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSI | 3,9668 | -4,63×10-2 | -1,06×10-3 | 0,22483 | 0,345 | 0,4101 | 0,810 |
| QI | 20,545 | 0,29477 | 2,14×10-2 | -3,3895 | 0,277 | 8,7567 | 0,851 |
| IGG | 11,735 | 1,9758 | 2,92×10-2 | -8,1899 | 0,170 | 20,485 | 0,911 |
| ATR | 2,6540 | 0,1303 | 3,37×10-3 | -1,4156 | 0,219 | 2,1828 | 0,884 |

Aplicações práticas para a previsão da perda de serventia (PSI) ao longo do tempo podem ser feitas para um determinado nível de confiabilidade, bastando construir um intervalo de confiança na forma:

PSIeq.(11)−tSE1+1n≤PSI≤PSIeq.(11)+tSE1+1n							    (12)

onde o valor t da distribuição de Student deve corresponder ao NC requerido. Como o número de pontos n é muito grande, o PSI previsto após N (106) repetições de carga com 90% de confiança é dado por: PSI = PSIeq.(11) – 1,29 SE, o que pode ser feito utilizando a distribuição gaussiana no lugar da distribuição t.

Em se tratando de micro-concreto asfáltico com fibras, analisando em separado os 236 casos, resultam os seguintes modelos como os mais significativos:

PSI = 3,27 – 1,28 × 10-2 D0 ln(N) + 0,6173 HR							    (13)

com r2 = 0,287, SE = 0,2436 e SE/SY = 0,848, e:

IGG = 32,317 + 0,45772 D0 ln(N) – 19,93 HR							    (14)

com r2 = 0,347, SE = 7,60 e SE/SY = 0,8116.

PAVIMENTOS FLEXÍVEIS NÃO RESTAURADOS

As condições gerais dos dados experimentais são mostradas na Tabela 6, enquanto que a síntese dos fatores de calibração aparece na Tabela 7.

Tabela 6 – Condições gerais dos dados para o caso de pavimentos flexíveis não restaurados (594 seções)

|  | h1 (cm) | Idade (anos) | N (106) | PSI | QI cont/km | TR (%) | IGG | ATR (mm) | Nano (105) | D0 | SN | ESL (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média = | 5.8 | 9.4 | 1.776 | 3.72 | 24.0 | 2.8 | 16.6 | 1.9 | 2.160 | 53.8 | 3.63 | 429 |
| Desvio = | 2.2 | 7.0 | 2.396 | 0.53 | 10.6 | 7.3 | 20.0 | 2.3 | 1.573 | 37.8 | 1.67 | 389 |
| Cv (%) = | 37.1 | 74.8 | 135.0 | 14.1 | 44.0 | 260.9 | 120.3 | 121.2 | 72.8 | 70.3 | 46.0 | 90.7 |
| Mín. = | 3.0 | 1.0 | 0.100 | 1.55 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.296 | 5.9 | 1.69 | 111 |
| Máx. = | 15.0 | 24.0 | 11.290 | 4.52 | 83.3 | 82.1 | 170.0 | 12.9 | 9.244 | 116.8 | 10.00 | 2176 |

Tabela 7 – Síntese da calibração para o caso de pavimentos flexíveis não restaurados

|  | Fc_HDM_TYcr2 | Fc_HDM_atr | QI0_HDM (cont/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Média = | 1.182 | 1.153 | 18.52 |
| Desvio-padrão  = | 0.804 | 0.765 | 7.64 |
| Cv (%) = | 68.0 | 66.3 | 41.3 |
| Mínimo = | 0.084 | 0.164 | 6.00 |
| Máximo = | 3.218 | 3.908 | 39.90 |
| No de pontos = | 424 | 377 | 545 |

Os fatores de calibração para os modelos do HDM puderam ser determinados em muitos segmentos, tendo sido obtidos valores médios bastante próximos daquele resultante do desenvolvimento original do modelo do HDM (1,0), sob coeficientes de variação moderados, praticamente dando suporte àqueles modelos. O uso dos modelos na prática pode ser, portanto, recomendado, desde que com um fator de calibração apropriado ao nível de confiabilidade do projeto, o qual pode ser obtido simplesmente utilizando a média e o desvio-padrão.

PAVIMENTOS SEMI-RÍGIDOS

Todos os pavimentos com camada de base cimentada existentes nas redes aqui analisadas já foram objeto de restauração, o que impede seu uso para a calibração de modelos relativos a estruturas em estado original. Desta forma, será feita aqui a avaliação em separado de uma rodovia, a SP-075, onde predominam pavimentos semi-rígidos com histórico bem conhecido, a fim de levantar elementos para uma comparação entre o desempenho previsto pelos modelos e o seu comportamento real. A Figura 7 mostra o pavimento existente e a Tabela 8 mostra resultados decorrentes da avaliação estrutural com o FWD, realizada 15,5 anos após a construção do pavimento e 2,5 anos após sua restauração.

Figura 7 – Pavimento existente na Rodovia SP-075 (km 43,0 – km 70,6)

Tabela 8 – Síntese da avaliação estrutural com FWD na SP-075 (Ref.[2])

| Pista | Início | Final |  | REV. |  |  | BGTC |  | N | t | Nf | cf | Nano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km) | (km) | E_Fx1 | E_Fx2 | RM | E_Fx1 | E_Fx2 | RM | (107) | (10-5) | (107) |  | (106) |
| Norte | 43 | 56 | 6,09 | 4,04 | 0,663 | 17,24 | 14,18 | 0,823 | 1,473 | 1,983 | 1,087 | 1,354 | 0,950 |
| Norte | 56 | 66,6 | 6,15 | 5,82 | 0,946 | 17,72 | 16,71 | 0,943 | 0,409 | 1,982 | 1,088 | 0,376 | 0,264 |
| Norte | 66,6 | 70,6 | 6,35 | 4,95 | 0,779 | 17,15 | 16,01 | 0,934 | 0,659 | 1,930 | 1,098 | 0,600 | 0,425 |
| Sul | 70,6 | 66,4 | 5,24 | 4,42 | 0,843 | 18,99 | 18,07 | 0,952 | 0,726 | 1,891 | 1,105 | 0,657 | 0,468 |
| Sul | 66,4 | 55,62 | 5,97 | 4,46 | 0,747 | 20,40 | 18,32 | 0,898 | 1,048 | 1,868 | 1,110 | 0,944 | 0,676 |
| Sul | 55,62 | 43 | 5,43 | 4,54 | 0,835 | 18,88 | 18,30 | 0,969 | 1,480 | 1,915 | 1,101 | 1,345 | 0,955 |

A Tabela 8 mostra os módulos de elasticidade médios (E, em GPa) do revestimento asfáltico (REV.) e da camada de base cimentada (em Brita Graduada Tratada com Cimento), nas faixas de tráfego 1 e 2. Foi calculada a relação modular RM = E(Fx2) / E(Fx1) a fim de quantificar a deterioração estrutural por trincamento que teriam sofrido estas camadas. Admite-se aqui que os valores correspondentes à Faixa 1 indicam a condição inicial, íntegra, destas camadas. A concentração quase que total do tráfego comercial na Faixa 2 (e na 3, quando há) nesta rodovia permite que seja adotada tal hipótese.

A Tabela 8 mostra também o tráfego anual (Nano), o tráfego acumulado (N), a deformação máxima de tração sob a camada cimentada, calculada pela teoria de camadas elásticas (t), e a vida de fadiga (Nf) prevista pelo modelo oriundo de estudos com o HVS na África do Sul (Ref.[3]):

Nf=107,191−SSR8SSR=εtεbd										    (15)

onde b é a deformação de tração na ruptura (145  no caso de BGTC) e d = 1,25 é o fator de acréscimo da deformação de tração devido à presença das trincas transversais de retração. Com este modelo, foi calculado o consumo à fadiga cf = N / Nf produzido pelas cargas do tráfego na Faixa 2 até a data da avaliação do pavimento.

Os resultados mostram, como é indicado na Figura 8, uma tendência bem definida de queda da relação modular com o tráfego acumulado, tanto no caso do revestimento asfáltico quanto no da base cimentada. Ambas as camadas devem estar, portanto, sofrendo os efeitos da fadiga sob a passagem repetida das cargas do tráfego.

No caso da BGTC, a Figura 9 expressa os resultados em termos do consumo à fadiga em relação ao modelo do HVS (equação 13) e compara o modelo resultante com um outro que consolida uma série de resultados experimentais obtidos na África do Sul (Ref.[4]), também com o HVS.

Apesar dos diferentes formatos das funções, há uma grande concordância em termos de tendência geral dos modelos. Assim, o trincamento por fadiga da camada de base começa a se manifestar de forma significativa para valores de cf em torno de 1,3 em ambos os modelos (para os quais se tem RM = Eef / E0 em torno de 82 %), e a camada de base pode ser considerada severamente trincada para cf = 3,5 (com RM = Eef / E0 em torno de 28 %). Desta forma, o modelo do HVS (equação 13) pode ser considerado aplicável no sentido de prever a evolução futura da condição estrutural da camada de base cimentada.

Os pavimentos deste trecho da SP-075 foram restaurados com cerca de 13 anos de vida. Havia áreas com trincamento severo que foram objeto de reparos superficiais executados com uso de fresagem e reposição em CBUQ de pequenas espessuras (cerca de 4 cm), antes da aplicação do micro-concreto asfáltico. Admitindo, por este histórico, a existência de cerca de 25% de área trincada com trincas severas naquele momento e para uma velocidade de progressão média de área trincada da ordem de 8,7% ao ano (valor do modelo do HDM), deduz-se que o início do aparecimento na superfície do pavimento das primeiras trincas severas teria se dado por volta de 10 anos em serviço. Para reproduzir esta ocorrência, deve-se aplicar um fator de calibração Fc = 0,013 ao modelo da equação (4). Um fator tão diferente de 1,0 indica inaplicabilidade total do modelo do HDM.  A causa deve estar em que aquele modelo foi desenvolvido para rodovias com base de solo-cimento e revestimentos asfálticos delgados.

Figura 8 – Deterioração estrutural das camadas de revestimento e base

Figura 9 – Comparação do modelo de deterioração da BGTC com o do HVS

CONCLUSÕES

O fato de os fatores de calibração, aqui determinados, não terem sido função de parâmetros estruturais ou de parâmetros referentes ao tráfego ou à idade indica que os modelos assim calibrados têm confiabilidade adequada para que decisões de projeto possam ser baseadas em sua aplicação. Os resultados obtidos mostraram, além disso, a importância da calibração dos modelos do HDM antes que sejam aplicados na prática. Os pavimentos das rodovias analisadas apresentam capacidades estruturais maiores e se encontram sob tráfego mais pesado que aqueles para os quais os modelos do HDM foram originalmente desenvolvidos, mas não requerem fatores de calibração muito diferentes dos fatores originais.

No que diz respeito aos modelos para previsão do início do trincamento, pode ser considerado surpreendente o fato de o fator de calibração médio para micro-concreto asfáltico (Fc  = 0,873) ter sido tão próximo do valor default (1,0), visto que os modelos do HDM analisados se referem exclusivamente a recapeamento em CBUQ convencional. O fator médio obtido para este último caso (Fc = 1,168) indica uma durabilidade potencial 34 % maior para o CBUQ convencional em relação ao micro-concreto asfáltico, em termos de aparecimento na superfície das primeiras trincas. Estas soluções não seriam, portanto, concorrentes entre si, devendo o micro-concreto asfáltico ficar reservado para aplicações específicas em termos de tráfego atuante, período de projeto e condições do pavimento a ser restaurado.

Como ilustração dos resultados gerados pelos modelos assim calibrados neste contexto, a Tabela 9 mostra as espessuras de recapeamento necessárias para três períodos de projeto (5, 7 e 10 anos) e para o Nível de Confiabilidade do projeto NC = 85 %, abrangendo diversas condições em termos de: percentagem de área trincada do pavimento existente (TR), tráfego atuante (Nano, repetições anuais do eixo-padrão de 8,2 tf pela AASHTO) e deflexão média (D0), e considerando uma condição terminal dada por: TRt = 20 % de área trincada, QI ≤ 35 cont/km, e o de afundamento em trilha de roda máximo de 7 mm, para definir o final da vida de serviço do pavimento restaurado.

Grandes espessuras de recapeamento, que resultam dos casos onde o pavimento a ser restaurado se encontra severamente trincado, indicam a conveniência de uma preparação prévia do pavimento por meio de reparos localizados ou reperfilagem antes do recapeamento em CBUQ, de modo a que se possa utilizar recapeamentos mais delgados com eficácia econômica e confiabilidade técnica dentro de níveis aceitáveis.

Tabela 9 – Recapeamento em CBUQ para TRt = 20%, QIt = 35 cont/km e ATRt = 7 mm (NC = 85 %)

| D0 (0,01 mm) | Nano (106) | TR (%) | ATR (mm) | HR (cm) para PP = 5 anos | HR (cm) para PP = 7 anos | HR (cm) para PP = 10 anos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 8.5 |
|  | 0,3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 8.9 |
|  |  | 30 | 12 | 2 | 5.2 | 10.6 |
|  |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 9.3 |
| 30 | 1,0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9.8 |
|  |  | 30 | 12 | 2 | 6.8 | 11.4 |
|  |  | 5 | 3 | 2 | 4.3 | 10.8 |
|  | 3,0 | 10 | 7 | 2 | 4.6 | 11.1 |
|  |  | 30 | 12 | 5.9 | 9.3 | 12.7 |
|  |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 9.3 |
|  | 0,3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9.8 |
|  |  | 30 | 12 | 2 | 6.9 | 11.4 |
|  |  | 5 | 3 | 2 | 3 | 10.2 |
| 45 | 1,0 | 10 | 7 | 2 | 3.3 | 10.6 |
|  |  | 30 | 12 | 4.5 | 8.4 | 12.2 |
|  |  | 5 | 3 | 3.4 | 6.1 | 11.6 |
|  | 3,0 | 10 | 7 | 3.4 | 6.5 | 12 |
|  |  | 30 | 12 | 7.8 | 10.7 | 13.6 |
|  |  | 5 | 3 | 2 | 2.9 | 10.2 |
|  | 0,3 | 10 | 7 | 2 | 3.2 | 10.6 |
|  |  | 30 | 12 | 4.4 | 8.3 | 12.2 |
|  |  | 5 | 3 | 2.4 | 4.9 | 11 |
| 65 | 1,0 | 10 | 7 | 2.4 | 5.2 | 11.4 |
|  |  | 30 | 12 | 6.5 | 9.8 | 13 |
|  |  | 5 | 3 | 7.4 | 9.7 | 12.3 |
|  | 3,0 | 10 | 7 | 7.4 | 9.7 | 12.7 |
|  |  | 30 | 12 | 9.2 | 11.7 | 14.3 |

No caso de micro-concreto asfáltico, a Tabela 10 mostra as espessuras necessárias para diversas condições de projeto, para pavimentos com irregularidade antes da restauração da ordem de QI = 25 cont/km e nível de confiabilidade igual a Nc = 85 %. As células em branco nesta tabela correspondem a casos onde o micro-concreto asfáltico não seria diretamente aplicável, sendo necessária alguma preparação prévia do pavimento. Fica evidente destes resultados que, apesar do amplo espectro de situações onde o micro-concreto asfáltico é aplicável (mesmo em uma espessura mínima de 4 mm), seu domínio é mais restrito que o do recapeamento em CBUQ convencional. O pavimento a ser restaurado não pode apresentar trincamento excessivo, deflexões elevadas ou irregularidade longitudinal em níveis que requeiram espessuras de recapeamento significativas para sua redução. A tabela mostra também que há dificuldade na obtenção de uma vida de serviço maior que 5 anos quando o tráfego é pesado. Além disso, a equação (11) já havia mostrado que as duas variáveis estatisticamente mais relevantes para a previsão da perda de serventia de pavimentos recapeados com micro-concreto asfáltico são: o tráfego acumulado (número N) e o número estrutural do pavimento (SN), o que realça a necessidade de que, para ser viável sob tráfego pesado, o micro-concreto asfáltico deve ser aplicado apenas sobre pavimentos bem estruturados.

Na Tabela 10, espessuras maiores que 2 cm devem ser interpretadas como casos onde uma camada intermediária deve ser aplicada antes do micro-concreto asfáltico, o que pode envolver sistemas do tipo Cape Seal (micro-concreto asfáltico sobre tratamento superficial). Estes resultados se referem a um nível de confiabilidade compatível com um projeto de restauração. Aplicações com objetivo apenas de conserva preventiva e ou corretiva não requerem tal nível de confiança, o que viabiliza espessuras menores que aquelas indicadas na Tabela 10.

Tabela 10 – Espessura de recapeamento em micro-concreto asfáltico (pavimento com QI atual = 25 cont/km)

| D0 (0,01 mm) | Nano (106) | TR (%) | HR (cm) para PP = 4 anos | HR (cm) para PP = 5 anos | HR (cm) para PP = 6 anos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 0,3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 25 | 1 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 15 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
|  |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 15 | 1.1 | 3.5 |  |
|  |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 0,3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 15 | 0.5 | 0.5 | 1.7 |
|  |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 35 | 1 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 15 | 0.5 | 1.5 |  |
|  |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
|  | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 2.1 |
|  |  | 15 | 3.3 |  |  |
|  |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 0,3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 15 | 0.5 | 0.5 | 3.1 |
|  |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 45 | 1 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 15 | 0.6 | 3.1 |  |
|  |  | 3 | 1.7 | 3.0 |  |
|  | 3 | 7 | 1.7 | 3.0 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |

Outra aplicação importante dos modelos desenvolvidos é na estimativa da vida restante dos pavimentos dentro de Sistemas para Gerência de Pavimentos (SGP). A Figura 10 ilustra este recurso dentro de um SGP. Com este objetivo, os modelos aqui calibrados são aplicados em sua forma diferencial, de modo a que, partindo da condição atual, seja prevista de forma incremental a condição futura do pavimento a cada ano seguinte.

Grande parte dos pavimentos que receberam recapeamento em CBUQ foram objeto de fresagem  prévia em igual espessura. Este fato não foi aqui levado em consideração, em vista de conclusões experimentais, obtidas na pesquisa FHWA-LTPP, que apontam para a irrelevância da operação de fresagem em termos de afetar a vida de serviço do pavimento restaurado. Esta conclusão pode ser considerada apoiada pela pesquisa aqui desenvolvida, uma vez que os modelos do HDM aplicáveis a recapeamento simples (sem fresagem) puderam ser calibrados de forma consistente utilizando bases de dados que continham tanto recapeamentos após fresagem como recapeamento simples. A causa para esta irrelevância deve estar no fato de a operação de fresagem envolver dois efeitos contraditórios: (a) de um lado, beneficia a camada de recapeamento, por eliminar parte da espessura trincada da camada asfáltica subjacente, especialmente as trincas mais abertas e com desagregação do topo desta camada, e (b) de outro, por se tratar de corte a frio, gera fissuramento adicional na camada asfáltica remanescente. Deve estar havendo uma tendência a alguma compensação entre estes dois efeitos, a ponto de se poder concluir que a decisão de fresar ou não deveria ser baseada apenas em aspectos geométricos (restrições quanto a elevação do greide da pista).

AGRADECIMENTOS

A todas as Concessionárias de Rodovias que participaram desta pesquisa (AutoBan S/A, Rodovias das Colinas S/A, Consórcio UniVias S/A, Coviplan S/A, Ecosul S/A, Caminhos do Paraná S/A e ViaOeste S/A) e à ARTESP, por motivar o desenvolvimento de modelos para previsão de desempenho nas Concessões Rodoviárias Estaduais de São Paulo.

Figura 10 – Aplicação dos modelos à previsão do desempenho futuro em um SGP

REFERÊNCIAS

[1] Paterson, W.D.O. (1987). Road Deterioration and Maintenance Effects: Models for Planning and Management. The World Bank. Johns Hopkins, Baltimore.

[2] Concessionária Rodovias das Colinas S/A (2005). Relatórios MC-13.075.015-0-P05/001 e MC-13.075.077-0-P05/001.

[3] de Beer, M., Kleyn, E.G. & Horak. E. (1989). Behavior of cementitious Gravel Pavements with Thin Surfacings. 2o Simpósio Internacional de Avaliação de Pavimentos e Projeto de Reforço, Vol. II, pp. 4.1 – 4.1.39, ABPv, Rio de Janeiro.

[4] de Beer, M. (1985). Behaviour of Cementitious Subbase Layers in Bitumen Base Road Structures. M(Eng) thesis, University of Pretoria, South Africa.